ОТЧЕТ

О проделанной работе за 2014 года

Чл. корреспондента МАИН   Якунина А.И.

В основу моей  научно-производственной деятельности заложены следующие приоритетные  принципы:

- Составление программы работ в обязательном порядке, ориентированной на повышение эффективности технологических процессов при добыче и переработки руд.

- Первоначальное проведение тестовых экспериментов по различным направлениям (выщелачивание меди, золота,  флотация, гравитация из различных  и при получение положительных результатов разрабатывается программа работ, утверждается на техническом совещании и эта программе в соответствии с этапами выполнения еженедельно рассматривается на техническом совещании и определяется целесообразность продолжения выполнения.

- Минимальные затраты на предлагаемые технологии по следующему алгоритму нарастания или усложнения реализации в действующей технологии в следующем порядке: точки подачи реагентов, перекомпоновка трубопроводов, перекомпоновка существующего оборудования, частична покупка нового оборудования, полная замена всего оборудования, полная замена технологии переработки. А также поиск и проверка на технологическую пригодность для переработки по существующим технологиям некоторых дополнительных видов сырья и техногенных отходов.

- Разработка, проверка и представление исходных данных, полученных в результате выполнения программы в группу расчета экономической эффективности разработанных технических и технологических решений, разработка ПСД и окончательного ТЭО.

- Принятие решения по реализации технических и технологических решений и реализация в производство.

- Сопровождение, технический и технологический контроль на Техническом совещании за разработанными мероприятиями и  техническими решениями.

- Патентование научно-технических разработок, обладающих принципиальной новизной.

Основная моя  деятельность научно-производственного плана связана с компанией ТОО «Актогай Мыс» (Казахстан) и компания RMG (Грузия).

- Разработаны принципиально новые технологии по переработке золотосодержащей руды месторождения Долинное, на них получены Патенты РК, которые включены в Проект переработки руд месторождения Долинное. (Патент № 27335, Патент № 26766).

- Теоретически и практически на Маднеульской обогатительной фабрике обосновано целесообразность гравитационного обогащения хвостов флотации, что практически установлено в лабораторных  опытно-промышленных условиях. По результатам опытных работ  необходимо установить  Сепаратор Кнельсона (ожидаемое повышение извлечения меди и золота на 2-5%). Работа по извлечению золота и меди продолжается по переработке концентрата Кнельсона в отдельном цикле (достигнуто повышение извлечение меди и золота на уровне 3-5% каждого компонента от исходных показателей).

- Теоретически и практически установлено, что увеличение фронта флотации (повышение извлечения меди и золота на 2-3%). Работа продолжается по отдельной и совместной переработке концентрата флотации увеличенного фронта контрольной флотации на Маднеульской обогатительной фабрике.

- Внедрен на Маднеульской обогатительной фабрике локальный водооборот (полная ликвидация потерь со сливом сгустителя). Это предложение реализовано на обогатительной фабрике. Потери концентрата со сливом сгустителя полностью исключены.

- Внедрена новая технология извлечения золота из скрапа мельницы и зачистки (получение концентрата около 100 г\т). Это предложение реализовано на Маднеульской обогатительной фабрике.

- Весь процесс переработки руд на Маднеульской обогатительной фабрике контролируется и управляется при помощи разработанной мной программы имитационно-динамического моделирования технологических процессов и готовится к внедрению на производстве.

Разработана принципиально новая технология  складирования руды и породы при добыче полезных ископаемых, получено положительное решение от 20 ноября 2014 года № 30365 о выдаче патента на изобретение. Использование данной,  принципиально новой технологии складирования руды и породы позволит существенно повысить эффективность извлечение полезных компонентов из недр и обеспечить экологическую безопасность при добыче и переработке.

Продолжаются работы теоретического плана (гидродинамика, термодинамика) по разработке новых способов интенсивного выщелачивания металлов из руд.

Продолжаются работы по конструкторской разработке новых аппаратов интенсивного выщелачивания металлов из руд.

Якунин А.И.

31.12.2014.